**Уголь марки ДОМ**

Уголь марки ДОМ – вид длиннопламенного угля, расшифровывается как длиннопламенный орех мелкий. Это уголь небольшого размера, с содержанием золы в пределах 28%.

Расшифровка марки ДОМ очень проста. Д — длиннопламенные угли, буква О (фракция «орех» — 25 — 50 мм), буква М (фракция «мелкий» — 13 — 25 мм)

**Качественные характеристики угля марки ДОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественные характеристики** | **ДОМ Обогащ.** |
| Фракция, мм | 13 — 50 |
| Зольность, на сухой основе, средне-предельное, % | 8,1 — 9,1 |
| Общая влага, на рабочей основе средне-предельное, % | 16 |
| Общая сера, на сухой основе средне-предельное, % | 0,42 |
| Летучие в-ва на сухой беззольной средне-предельное, % | 42,5 |
| Низшая калорийность, на рабочей основе,средняя, ккал/кг | 5500 |

**Применение углей марки ДОМ**

**Уголь ДОМ** применяется при отапливании объектов бытового и социального назначения (детские сады, школы, больницы, здания административного назначения), в которых используются отопительные котлы с слоевым сжиганием.